TD16技术协议

编号：JX/NG 1075-2018 代替JX/NG 1075-2007

甲方：南京钢铁有限公司

乙方：苏州苏德兰铁路配件有限公司

1 适用范围

本协议适用于供苏州苏德兰铁路配件有限公司的TD16热轧圆钢的技术要求。

本协议规定了TD16热轧圆钢钢化学成分及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文的运用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用

于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222       钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223       钢铁及合金化学分析方法

GB/T 702       热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 232       金属材料弯曲试验方法

GB/T 2101      型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 4336      碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法

GB/T 228.1     金属材料 拉伸试验

GB/T 17505     钢及钢产品交货一般技术要求

GB/T 20066     钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

3 技术要求

3.1 表面质量

成品圆钢表面不得有裂纹、折叠、结巴、分层及压入氧化铁皮。钢材局部缺陷必须清

除，消除时不应对钢材的使用造成有害影响，消除后不应使钢材小于允许的最小尺寸。

3.2 外形及允许偏差

3.2.1 棒材的尺寸进度、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 702二组中规定，热轧圆钢的

订货长度在合同中注明，非尺长度控制在4米至定尺长度，数量不超过10%；长度允许偏差

为（0，+50cm）。

3.2.2 热轧圆钢的总弯曲度≤4‰，每米弯曲度≤4㎜。

3.3 重量及允许偏差

热轧圆钢的重量及允许偏差应符合GB/T 702的规定，按实际重量交货。

3.4 化学成分

钢的化学成分（Wt%，熔炼分析）应符合下表1的规定。

表1化学成分（%）

| 牌号 | C | S1 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD16 | 0.14-0.18 | 0.20-0.40 | 1.30-1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.15-0.35 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |

注：成品材的化学成分偏差按GB/T 222规定执行

3.5 交货状态：按热轧态交货。

3.6 力学性能

钢材在交货状态下的纵向力学性能应符合表2要求。

表2

| Rm MPa | Rel MPa | A % |
| --- | --- | --- |
| ≥325 | 500-640 | ≥25 |

3.7 冷弯试验合格：d=2a.

4 检验方法

每批钢材检验取样数量、部位及检验方法按下表3的规定。

表3

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1 | GB/T 222 | GB/T 223、GB/T 4336 |
| 2 | 拉伸 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 228 |
| 3 | 冷弯 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 232 |
| 4 | 表面 | 逐根 | 整根钢材上 | 目视 |
| 5 | 尺寸 | 逐根 | 整根材上 | 卡尺、千分尺 |

5 检验规则

5.1 检查和验收：圆坯的检查和验收由供方质量技术监督部门进行。

5.2 组批规则：圆坯应按批检查和验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一加工

方法的管坯组成。

5.3 取样数量及取样部位：每批钢材的取样数量及取样部位应符合表3的规定。

5.4 复验判定规则：管坯复验与判定规则的其他要求按GB/T 2101的规定执行。检验项目的

复验与判定规则按GB/T 17505执行。

6 包装、标志和质量证明书

6.1 钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T2101的有关规定。

6.2 每支管坯端部贴标签，标签上注明牌号、炉号、规格等内容。

7 未尽事宜双方协商解决。

8 本技术协议一式两份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。

甲方：南京钢铁有限公司                          乙方：苏州苏德兰铁路配件有限公司

签字：                                          签字：

日期：                                          日期：